МОНТАЖ БЕСШОВНОЙ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Перед монтажом террасной доски поверхность необходимо выровнять и укрепить. Производить укладку лаг следует на бетонное или цементно-песчанное  основание, армированное металлической сеткой, или на ровную подготовленную (хорошо утрамбованную) поверхность из щебня или песка (толщина подушки 3-5 см). Можно так же производить монтаж лаг на столбы или иные опоры, расстояния по осям между опорами не должны превышать 60 см.

Рекомендованный уклон в направлении от здания 0,5 - 1% от длины укладываемой поверхности. Расстояние между лагами не более 40 см. Укладка и крепёж, производится по принципу обычной «вагонки». Но, перед укладкой доски на лагу, необходимо просверлить отверстие, диаметром шире диаметра шурупа на 2-3 мм. Так как материал ДПК имеет температурное расширение, то компенсационные зазоры (далее КЗ) - необходимы!!! Формировать КЗ можно из подручных материалов, изготовив строительные «маячки».При укладке в длину, необходимо обеспечить (КЗ), между досками не менее 2мм.

При укладке в ширину, доски плотно друг к другу не монтировать, так же необходимо оставлять КЗ, 1,5-2 мм.  Расстояние от окончания доски или лаги до стены рассчитывается исходя из общей длинны напольного покрытия. 1 мм зазора на 1 погонный метр доски. Например: Длина покрытия 10 метров - зазор 10 мм. При длине покрытия 15 метров, зазор должен быть не менее 15 мм. и т.д. Расстояние между лагами, с торцевой части, должно быть не менее 10 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование «облегчённых» профилей, в местах с большой проходимостью, а так же с предполагаемой высокой статической и ударной нагрузкой (пункты общественного питания, спортивные сооружения, танцевальные и смотровые площадки, а так же прилегающие к ним территории) КАТЕГОРИЧЕСКИ   НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.